Набор для изготовления печатных плат

Предназначен для изготовления печатных плат фотохимическим способом в домашних условиях.

Состоит из трех компонентов: Transparent21  и Positiv 20 производства фирмы CRC Industries Europe n.v., Бельгия (http://www.crcind.com) , рис.1., а также порошка каустической соды.

Рис.1. Препараты для изготовления печатных плат.

Transparent 21 - это просвечивающий препарат в аэрозоле.

Односторонние бумажные страницы при покрытии препаратом становятся прозрачными и пропускают ультрафиолетовые лучи. Это позволяет непосредственно переносить схемы на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией.

Способ применения: наносят путем распыления равномерно на бумагу с расстояния около 20 см.

Positiv20 - это позитивная светочувствительная эмульсия.

Способ применения: после тщательной очистки поверхности фольгированного стеклотекстолита (растворитель + наждачная бумага или абразивная губка), на нее напрыскивается тонким слоем эмульсия. Наносить следует в затемненном от дневного света помещении. Затем высушить все под ультрафиолетовым светом через фотошаблон с рисунком печатной платы, в течение 3 мин. Затем оставить на 20 мин в темном месте.

Проявлять в растворе каустической соды  ( 5-10 г соды на 1 л воды) . Отрытые места травить в растворе хлорида железа Fe Cl 3 .

Порошок каустической соды - применяется для проявления изображения на поверхности платы, см. выше.

Упаковка

Объем аэрозольных  баллонов 200 мл.  Капсулы с порошком - 25 мл.

Качество топологии получаемых печатных плат не хуже заводских. Минимальная ширина проводников или расстояний между ними около 0,5 мм. Качество топологии зависит от фотошаблона и отработанности технологии.

Состав набора :

1 баллон  препарата Transparent 21,

1 баллон препарата Positiv20,

1 капсула порошка каустической соды,

3 пластины фольгированного стеклотекстолита, одностороннего, 200*80 мм каждая.